## Slide 1
Les hétérostructures et les nouvelles voies pour l’électronique.
I. Les hétérostructures de semi-conducteur.
I.1 Définition
  Juxtaposition de 2 semi-conducteurs différents.
  Développement du à l’introduction des semi-conducteurs III-V.
    Binaires
      Arséniés : GaAs, AlAs, InAs,
      Phosphorés : GaP, AlP, InP.
    Ternaires : AlGaAs, GaInAs, GaInP.
    Quaternaires : GaInAsP (laser 1.55µm).
  Alliage SiGe
I.2 Intérêt.
  Variation des paramètres caractéristiques des semi-conducteurs.
    Bande interdite.
    Mobilité des porteurs
    Indice de réfraction.
   Optimisation des composants micro et optoélectroniques.
   Nouveaux composants

## Slide 2
Table de Mendeleiev

## Slide 3
I.3 Technologie – matériaux.
  Fabrication : cristaux  ajustement du paramètre de maille (dépôt pseudomorphique).
  Contraintes mécaniques : écart relatif de paramètre de maille Δa/a < valeur fonction des propriétés élastiques du semi-conducteur et de l’épaisseur voulue.
    Oui  contrainte non relaxée.
    Non  apparition de dislocations pour relaxer et retrouver le paramètre de maille à l’équilibre.
  Intérêt des quaternaires : pour un même paramètre de maille : variation de la bande interdite.
  Epitaxie : dépôt de films minces monocristallins contrôlés à la monocouche atomique près.
    Source : solide, liquide ou gaz
    Température : 400-1000 °C (phénomènes de dilatation à prendre en compte)
    Substrats : Si, GaAs, InP, Saphir (Al2O3)
    Epitaxie par jets moléculaires (EJM)
    Epitaxie en phase vapeur (EPVOM) d’organométalliques
Epitaxie par jets moléculaires (EJM, MBE)
Dépôt en phase vapeur d’organométalliques
(EPVOM, MOCVD)

## Slide 4: I.4 Adaptation des mailles cristallines
InAlAs sur substrat GaAs (environ 30% In)
Les différents cas:
Matériaux adaptés en maille
Matériaux pseudomorphiques
Matériaux métamorphiques

## Slide 5
I.5 Alignement des bandes à l’interface: différents cas possibles.
  . 3 sortes d’alignement possible : type I, II et III
Exemple
AlGaAs/GaAs GaAs/InP GaSb/InAs
Energie
Type I Type II Type III
1
2 : affinité électronique
Energie du vide
EC
EV

## Slide 6
I.5.1 Modélisation du décalage (offset) de bandes.
  Phénomène intrinsèque.
  Anderson : : écart des affinités électroniques
  Anderson + dipôle à l’interface.
  Discontinuité fixée par les énergies des liaisons inter atomiques.
  On rajoute ensuite les autres effets que sont le dopage et le champ électrique externe
  redistribution des charges libres (électrons et trous) : uniformisation du niveau de Fermi pour l’équilibre thermodynamique.

## Slide 7
I.5.2 Relations de continuité aux interfaces.
  Fonctions d’ondes sont dérivables de dérivée continue
  Charge : possibilité de charges en surface et aux interfaces
  Champ électrique:
  , somme des charges « + » - somme des charges « - »
  ,
  , , , , .
  ,
  avec , , tenseur des contraintes, tenseur piézo
  Continuité à l’interface si :
  =>
  ou .

## Slide 8
I.6 Application des hétérostructures: Ingénierie de la structure de bande.
Composants électroniques et optoélectroniques.
Microélectronique : Transistors fonctionnant à très haute fréquence au-delà de celles accessibles à la technologie silicium.
  Transistors de la filière HEMT sur GaAs, InP
  Transistors de la filière HEMT en GaN (sur saphir ou SiC ou Si) pour la puissance.
Optoélectronique : utilisation des différents indices de réfraction qui permettent de confiner la lumière ou de la réfléchir
  guides d'onde.
  modulateurs
  LEDs et lasers (IR au bleu/UV). => éclairage blanc à LEDs
Semi-conducteurs ont des propriétés qui dépendent des matériaux qui les composent. Par exemple la mobilité des électrons dans InGaAs varie de 8000 à 33000 cm2/Vs lorsque la composition en indium varie de 0 à 100 %. Très grand gap des nitrures bons pour la tenue en tension
Performances des composants améliorées en utilisant des semi-conducteurs particuliers dans certaines régions. Exemple : transistor bipolaire à hétérojonction pour lequel il est utile de remplacer le semi-conducteur utilisé pour l'émetteur par un autre disposant d'une largeur de bande interdite plus grande que dans la base. On peut ainsi démontrer que le gain est considérablement amélioré.
HEMT GaN

## Slide 9
I.6.1 Exemple 1: Hétérojonction PN.
=> Bipolaire à hétérojonction
(a) Alignement des bandes (Anderson) (b) Equilibre thermodynamique

## Slide 10
I.6.2 Exemple 2: Systèmes d’électrons à 2 dimensions
=> transistor à hétérostructure (HEMT), transistor MOS
Gaz quasi-bidimensionnel d'électrons
Zone désertée (chargée >0)
EC
EV
+
+
EF
Semi-conducteur à grande largeur de bande interdite dopé
EC
EV
EF
Semi-conducteur à petite largeur de bande interdite non dopé
(a) Alignement des bandes (Anderson) (b) Equilibre thermodynamique

## Slide 11: La « carte du monde » des semi-conducteurs
Lattice constant = paramètre de maille.
Band gap : bande interdite

## Slide 12: Une carte élargie aux antimoniures

## Slide 13: La carte des nitrures d’éléments III

## Slide 14: II. Les nouvelles voies pour l’électronique
II.1 Nouveaux matériaux, nouvelles formes de matériaux
II.1.a Nouveaux matériaux: vers une diversification et une intégration
Semi-conducteurs à large bande interdite
Une nouvelle classe de semi-conducteurs aux applications très nombreuses: GaN est le second semi-conducteur produit industriellement après le Si
  Composants hyperfréquence de forte puissance (transistors)
  Composants HEMTs nanométriques
  Cathodes froides (=> tubes électroniques miniatures)
  Capteurs pour environnement extrêmes (haute température, haute énergie, bio)
  Microsystèmes électromécaniques (MEMS) alliant les avantages des propriétés conductrices des semi-conducteurs et les propriétés piézoélectriques du semi-conducteur

## Slide 15: La diversification des matériaux pour l’électronique
Source: Fraunhofer ISC

## Slide 16
  Oxydes : un ensemble de matériaux à explorer pour leurs propriétés électroniques (ZnO, HfO2, BiFeO3, PZT…)
  Supraconductivité, Magnétorésistance, Multiferroïques
  Semi-métaux
  Ferro-piézoélectriques
  Effets thermoélectrique, magnétocalorique géants
  Transitions résistif/isolant, Isolants topologiques
Semi-conducteurs organiques ou organométalliques: pour une électronique souple
  Pentacène, perovskites
  Graphène, matériaux bidimensionnels
  Couches moléculaires auto-assemblées
  Autres alliages
    Cu(Ga,In)Se2 (absorbant mince et flexible pour cellules solaires)
    Dichalcogénures (MoS2, MoSe2, …)

## Slide 17
II.1.b Nouvelles formes, dimension réduite: matériaux 1D ou 0D
Ce qui a changé en 1981: invention du STM:
ouvre la voie des nanosciences et nanotechnologies.
Boites quantiques Ge/Si
IEF
Nanotubes de carbone: molécules constituées uniquement d’atomes de carbone
Nanofils: fils de semi-conducteur obtenus par gravure ou par dépôt (épitaxie) => systèmes d’électrons à 1 dimension
Nanoplots:
=> Electronique moléculaire
Mémoires, Lasers
  Nanomatériaux: augmentation relative des phénomènes de surface
observation
fabrication
AFM
Support de pointe AFM
Pb de la maîtrise du dopage dans les nanofils et nanotubes

## Slide 18: II.2 La physique
II.2.a Explorer les possibilités offertes par les modèles connus (équations de conservation).
Effets à haute fréquence en transport « classique »
Equations de conservation à haute fréquence. Effets balistiques dans les composants.
Equation de vitesse issue de l’hydrodynamique:
Cette équation conduit moyennant quelques approximations (négliger la diffusion et le gradient de vitesse) à la loi de Drude:
 = temps caractéristique des mécanismes de collision (relaxation de la vitesse des électrons accélérés dans le champ électrique)
Résistivité:
 correspond à une inductance cinétique. Elle apparaît pour des composants dont les dimensions sont si petites que le temps de transit est inférieur à  ou si la fréquence du signal est assez élevée (attention, approche hydrodynamique: f << kT/h).
Applications: montée en fréquence (THz)
Impact: imagerie, sécurité, médical, environnement, astronomie

## Slide 19
Transport quantique
  Calcul du transport à partir de l’équation de Schrödinger
    Calcul de l’évolution temporelle des fonctions d’onde
    Transport à caractère balistique (vol libre - nanostructures)
  Applications
    Calcul du transport balistique
    Calcul des phénomènes de collision
    => Simulations de composants nanométriques
Calcul quantique
  A base de "q-bits": états quantiques.
Nouvelle variable d’état pour la commutation: spin, états atomiques, moléculaires, état mécanique…

## Slide 20
Physique des surfaces et interfaces: interface métal – semi-conducteur
Plasmons de surface ou d'interface
Comportement collectif du gaz d’électrons
Pour un système tridimensionnel
Pour un système bidimensionnel
GaN
AlGaN
Isolant
Metal
Oscillation plasma du gaz bidimensionnel d’électrons
d
Ondes THz
Ondes THz
Sources et détecteurs THz accordables. Détection du plasmon: mesure directe, hétérodyne…
Autre utilisation des plasmons de surface en optoélectronique: SPASER

## Slide 21
Physique des systèmes à 2D: résolution de l’équation de Schrödinger dans l’approximation de la masse effective
  Détermination des fonctions d’ondes électroniques dans une bande d’indice n
  V(z) se limite aux variations de potentiel dans la direction z. –qV(z) caractérise le profil de la bande de conduction.
  Exemples:
Semi-conducteur à grande largeur de bande interdite
EC
EV
EF
Semi-conducteur à petite largeur de bande interdite
Gaz quasi-bidimensionnel d'électrons
Semi-conducteur à grande largeur de bande interdite dopé
Zone désertée (chargée >0)
EC
EV
+
+
EF

## Slide 22
Résolution de l’équation de Schrödinger.
On décompose la fonction d’onde:
  où est la fonction enveloppe.
  On montre que
  m* rend compte de l’effet des autres potentiels électrostatiques
L’énergie s’écrit au voisinage d’un min (ou max) de bande:
Puits triangulaire:
  Solutions : fonctions d’Airy, niveaux d’énergie de confinement quantifiés E0,conf, E1,conf, E2,conf…
Densité d’états à 2 dimensions par unité de volume:
En général seuls un ou 2 niveaux sont occupés. Chaque niveau contient un système d’électrons bidimensionnel. La masse effective joue un rôle important.
Densité totale:
0
E0,conf
E1,conf
E2,conf
EF